CAIET DE SARCINI

# ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE CILINDRATE

# EXECUTATE LA CALD

# CAPITOLUL I

# GENERALITĂŢI

# Secţiunea 1

# Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini se referă la mixturile asfaltice care se utilizează pentru stratul de uzură, stratul de legătură, precum şi pentru stratul de bază conform SR EN 13108-1, SR EN 13108-5 respectiv SR EN 13108-7 şi stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul calităţii materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi straturile rutiere executate din aceste mixturi.

●	La aceasta lucrare se va utiliza mixtura asfaltă de tip B.A.16 pentru stratul de uzură.

Art. 2. Caietul de sarcini se aplică la construcţia, modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor şi a altor structuri realizate cu mixturi asfaltice la cald.

Aceste cerinţe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenţa structurilor rutiere.

Mixtura pentru uzura căii pe poduri, podeţe, va avea aceleaşi performanţe cu cea din cale curentă.

Art. 3. Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental menţionat în SR EN 13108 - 1, primordială fiind realizarea performanţelor menţionate în acest caiet de sarcini.

Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile de referinţă se vor face numai în cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului.

Art. 4. Mixtura asfaltică utilizată la execuţia straturilor rutiere va îndeplini condiţiile de calitate din acest caiet de sarcini şi este stabilită în funcţie de clasa tehnică a drumului, zona climatică şi studiul tehnico-economic. Enunţurile din tabelele 1, 2 şi 3 reprezintă nivelul minim de cerinţe.

Art. 5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele autorizate sau acreditate - acceptate de către beneficiarul lucrării.

Art. 6. La execuţia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin următoarele norme europene :

- SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice.

- SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată.

- SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică poroasă (drenantă).

# Secţiunea 2

Definiţii şi terminologie

Art. 7. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin compactare la cald.

Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizează pentru stratul de uzură, stratul de legătură, precum şi pentru stratul de bază.

Art. 9. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi:

- stratul superior, denumit strat de uzură;

- stratul inferior, denumit strat de legătură.

În unele cazuri, la propunerea proiectantului, îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută într-un singur strat, respectiv stratul de uzură.

Art. 10. Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenţa structurilor rutiere la drumuri, peste care se aplică îmbrăcăminţile bituminoase.

Art. 11. Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor curbei granulometrice, respectiv tipul de mixtură, mărimea granulei maxime şi clasa tehnică a drumului. Pentru identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetraţie a bitumului în funcţie de zona climatică şi de trafic.

Art. 12. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaltice performante care să confere rezistenţa şi durabilitatea necesară îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de rulare cu caracteristici corespunzătoare care să asigure siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerinţele din acest caiet de sarcini.

Pentru execuţia straturilor de uzură se vor avea în vedere următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- BA - beton asfaltic conform SR EN 13108 - 1;

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip „stone mastic asfalt" SMA, cu schelet mineral robust stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108 - 5;

- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei şi reducerea volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7;

- BAR - betoane asfaltice rugoase.

Acestea se notează conform tabelului 1, în funcţie de caracteristicile curbei granulometrice, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului.

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură

| Nr. crt. | Clasa tehnică a drumului | Stratul de uzură Tipul şi simbolul mixturii asfaltice |
| --- | --- | --- |
| 1 | I, II | Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS 16 |
|  |  | Mixtura asfaltică poroasă: MAP 16 |
|  |  | Beton asfaltic rugos: BAR 16 |
| 2 | III | Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS 16 |
|  |  | Beton asfaltic rugos: BAR 16 |
|  |  | Beton asfaltic BA16 |
|  |  | Mixtura asfaltică poroasă: MAP 16 |
| 3 | IV | Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS 16 |
|  |  | Beton asfaltic rugos: BAR 16 |
|  |  | Beton asfaltic BA 12,5; BA16 |
|  |  | Beton asfaltic cu pietriş concasat: BAPC 16 |
| 4 | V | Beton asfaltic BA 12,5; BA16 |
|  |  | Beton asfaltic cu pietriş concasat: BAPC 16 |

Art. 13. La execuţia stratului de legătură se vor utiliza mixturi asfaltice performante, rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest caiet de sarcini.

Pentru execuţia stratului de legătură prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 - 1.

Acestea se notează conform tabelului 2 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului.

# Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură

| Nr. crt. | Clasa tehnică a drumului | Stratul de legătură Tipul şi simbolul mixturii asfaltice |
| --- | --- | --- |
| 1 | I, II | Beton asfaltic deschis: BAD20 |
| 2 | III, IV | Beton asfaltic deschis: BAD20 |
| 3 | V | Beton asfaltic deschis: BAD20 |
|  |  | Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat: BADPC 20 |
|  |  | Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat: BADPS 20 |

Art. 14. Mixturile asfaltice prevăzute pentru execuţia stratului de bază vor fi mixturi asfaltice performante, rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest caiet de sarcini.

Pentru stratul de bază prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 - 1.

Acestea se utilizează şi se notează conform tabelului 3 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului.

| Nr. crt. | Clasa tehnică a drumului | Stratul de bază Tipul şi simbolul mixturii asfaltice |
| --- | --- | --- |
| 1 | I, II | Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5 |
| 2 | III, IV | Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5 |
|  |  | Anrobat bituminos cu pietriş concasat: ABPC31,5 |
| 3 | V | Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5 |
|  |  | Anrobat bituminos cu pietriş concasat: ABPC31,5 |
|  |  | Anrobat bituminos cu pietriş sortat: ABPS31,5 |

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de bază

Art. 15. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se aplică pe:

- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform prezentului caiet de sarcini;

- straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau lianţi puzzolanici, conform STAS 10473/1 şi reglementărilor tehnice în vigoare;

- straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179 şi SR 1120;

- îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare;

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă.

În situaţii deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi închis printr-un strat de uzură.

În cazul îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrăcămintea din beton de ciment şi pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se recomandă executarea unui strat antifisură peste stratul suport.

Art. 16. Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundaţie suport care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de STAS 6400.

Art. 17. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 şi standardelor europene SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-20.

# Secţiunea 3

Referinţe normative

Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului caiet de sarcini. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se face referire (inclusiv eventualele modificări).

| - SR EN 933-1 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică. |
| --- | --- |
| - SR EN 933-2 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor. |
| - SR EN 933-4 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă. |
| - SR EN 933-5 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate și sfărâmate din agregatele grosiere. |
| - SR EN 933-7 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate. |
| - SR EN 933-8 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip. |
| - SR EN 933-9 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Aprecierea fineţii, încercare cu albastru de metilen. |
| - SR EN 1097-1 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval). |
| - SR EN 1097-2 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare - Los Angeles. |
| - SR EN 1097-6 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei. |
| - SR EN 1367-1 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. |
| - SR EN 1367-2 | - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu. |
| - SR EN 12591 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere. |
| - SR EN 12593 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Fraass. |
| - SR EN 1426 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilității cu ac. |
| - SR EN 1427 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă. |
| - SR EN 12607-1 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT. |
| - SR EN 12607-2 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT. |
| - SR EN 12697-1 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil. |
| - SR EN 12697-2 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii. |
| - SR EN 12697-4 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: coloană de fracţionare. |
| - SR EN 12697-5 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii maxime. |
| - SR EN 12697-6 | - Mixturi asfaltice. Preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase. |
| - SR EN 12697-8 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase. |
| - SR EN 12697-11 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum. |
| - SR EN 12697-12 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase. |
| - SR EN 12697-17 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă. |
| - SR EN 12697-18 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului. |
| - SR EN 12697-19 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor. |
| - SR EN 12697-22+A1 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj. |
| - SR EN 12697-23 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase. |
| - SR EN 12697-24 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenţa la oboseală. |
| - SR EN 12697-25 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: Încercare la compresiune ciclică. |
| - SR EN 12697-26 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate. |
| - SR EN 12697-27 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. |
| - SR EN 12697-28 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a conţinutului de apă şi a compoziţiei granulometrice. |
| - SR EN 12697-30 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact. |
| - SR EN 12697-31 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie. |
| - SR EN 12697-33+A1 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă. |
| - SR EN 12697-34 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall. |
| - SR EN 12697-35+A1 | - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare în laborator. |
| - SR EN 13108-1 | - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. |
| - SR EN 13108-5 | - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată. |
| - SR EN 13108-7 | - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Mixtură asfaltică poroasă. |
| - SR EN 13108-20 | - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru încercarea de tip. |
| - SR EN 13108-21 | - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică. |
| - SR EN 13036-1 | - Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei prin tehnica volumetrică a petei. |
| - SR EN 13036-4 | - Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul. |
| - SR EN 13036-7 | - Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcăminţilor rutiere: Încercarea cu dreptar. |
| - SR EN 13043 | - Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate în construcţia şoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic. |
| - SR EN 13808 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum. |
| - SR EN 14023 | - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri. |
| - SR 61 | - Bitum. Determinarea ductilităţii. |
| - SR 179 | - Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii generale de calitate. |
| - SR 1120 | - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat. Condiţii tehnice de calitate. |
| - SR 4032-1 | - Lucrări de drumuri. Terminologie. |
| - SR 8877-1 | - Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate. |
| - SR 8877-2 | - Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo- vâscozitătii Engler a emulsiilor bituminoase. |
| - SR 10969 | - Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică. |
| - STAS 539 | - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. |
| - STAS 863 | - Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare. |
| - STAS 1598/1-89 | - Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie. |
| - STAS 1598/2-89 | - Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare si de execuţie. |
| - STAS 2900-89 | - Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. |
| - STAS 6400 | - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| - STAS 10473/1 | - Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| Normativ AND indicativ NE 022 | Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor bituminosi la agregate |

# CAPITOLUL II

MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE

# Secţiunea 1

Agregate

Art. 18. Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt conform specificaţiilor SR EN 13043.

Art. 19. Cerinţele privind valorile limită ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru agregatele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelele 4...7.

# Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. | Caracteristica determinată | Condiţii de calitate pentru cribluri sort | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-8 | 8-16 | 16-31,5 |  |
| 1 | Conţinut de granule în afara sortului: - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. - trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max. | 1 - 10 10 | SR EN 933-1 |
| 2 | Coeficient de formă, %, max. | 25 | SR EN 933-3 |
| 3 | Indice de formă, %, max. | 25 | SR EN 933-4 |
| 4 | Conţinut de impurităţi - corpuri străine | nu se admit | vizual |
| 5 | Conţinut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. | 1,0 | 0,5 | 0,5 | SR EN 933-1 |
| 6 | Rezistenţa la fragmentare coeficient LA, %, max. | clasa tehnică I-III | 20 | SR EN 1097-2 |
|  |  | clasa tehnică IV-V | 25 |  |
| 7 | Rezistenţa la uzură (coeficient micro-Deval), %, max. | clasa tehnică I-III | 15 | SR EN 1097-1 |
|  |  | clasa tehnică IV-V | 20 |  |
| 8 | Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ la 10 cicluri de îngheţ-dezgheţ: - pierderea de masă (F), %, max. - pierderea de rezistenţă ΔSLA, %, max. | 2 (F2) 20 | SR EN 1367-1 |
| 9 | Sensibilitate la acţiunea sulfatului de magneziu, %, max. | 6 | SR EN 1367-2 |
| 10 | Conţinut de particule total sparte, %, min. (pentru cribluri provenind din roci detritice) | 95 (C95/1) | SR EN 933-5 |

# Tabelul 5. Nisip de concasaj sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. | Caracteristica determinată | Condiţii de calitate pt. nisipul obţinut prin concasarea pietrei | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conţinut de granule în afara sortului - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. | 5 | SR EN 933-1 |
| 2 | Granulozitate | continuă | SR EN 933-1 |
| 3 | Conţinut de impurităţi: - corpuri străine, %, max. | nu se admit | vizual |
| 4 | Conţinut de particule fine sub 0,063 mm, %, max. | 10 | SR EN 933-1 |
| 5 | Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. | 2 | SR EN 933 -9 |

Tabelul 6. Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. | Caracteristica determinată | Pietriş sortat | Pietriş concasat | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-8 | 8-16 | 16-31,5 | 4-8 | 8-16 | 16-31,5 |  |
| 1 | Conţinut de granule în afara sortului: - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. - trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max. | 1-10 10 | 1-10 10 | SR EN 933-1 |
| 2 | Conţinut de particule sparte, %, min. | - | - | - | 90 | 90 | 90 | SR EN 933-5 |
| 3 | Coeficient de aplatizare, %, max. | 25 | 25 | SR EN 933-4 |
| 4 | Indice de formă, %, max. | 25 | 25 | SR EN 933-4 |
| 5 | Conţinut de impurităţi - corpuri străine | nu se admit | nu se admit | SR EN 933-7 şi vizual |
| 6 | Conţinut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | SR EN 933-1 |
| 7 | Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru (max) | 2 | 2 |  |
| 8 | Rezistenţa la fragmentare coeficient LA, %, max. | clasa tehnică I-III | 25 | 20 | SR EN 1097-2 |
|  |  | clasa tehnică IV-V |  | 25 |  |
| 9 | Rezistenţa la uzură coeficient micro-Deval, %, max. | clasa tehnică I-III | 20 | 15 | SR EN 1097-1 |
|  |  | clasa tehnică IV-V |  | 20 |  |
| 10 | Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ - pierderea de masă (F), %, max. | 2 | 2 | SR EN 1367-1 |
| 11 | Sensibilitate la acţiunea sulfatului de magneziu, max. | 6 | 6 | SR EN 1367-2 |

# Tabelul 7. Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. | Caracteristica determinată | Condiţii de calitate pentru nisipul natural | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conţinut de granule în afara sortului - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. | 5 | SR EN 933-1 |
| 2 | Granulozitate | continuă | SR EN 933-1 |
| 3 | Coeficient de neuniformitate, min. | 8 | * |
| 4 | Conţinut de impurităţi: - corpuri străine, %, max. - conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), max. | nu se admit galben | SR EN 933-7 şi vizual STAS 4606 |
| 5 | Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. | 85 | SR EN 933-8 |
| 6 | Conţinut de particule fine sub 0,063 mm, %, max. | 10 | SR EN 933-1 |
| 7 | Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea de albastru), max. | 2 | SR EN 933-9 |
| * Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10, unde: d60 = diametrul ochiului sitei prin care trece 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii; d10= diametrul ochiului sitei prin care trece 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii. |

Note:

1. Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul maxim de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare, de 5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de rocă alterată, moi, friabile şi vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie să depăşească procentul de 5% din masa agregatului formată din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

2. Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor îndeplini cerinţele de calitate din tabelul 4.

3. În mod excepţional, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului, pietrişul concasat se va putea utiliza şi la execuţia stratului de legătură la drumurile de clasa tehnică III, cu condiţia ca acesta să îndeplinească cerinţele din tabelul 4.

4. Agregatele de balastieră, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie curate, spălate în totalitate. În cazul contaminării la transport/depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare.

Art. 20. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de material pe care îl conţine. Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării cu alte materiale şi menţinerea unei umidităţi scăzute.

Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-2.

Art. 22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu performanţele produsului.

Art. 23. Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute in tabelele 5, 6 şi 7, pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 500 t pentru pietriş sortat şi pietriş concasat;

- 200 t pentru nisip natural şi nisip obţinut prin concasarea agregatelor de balastieră;

- 1000 t pentru cribluri;

- 500 t pentru nisipul de concasare (obţinut prin concasarea agregatelor de carieră).

# Secţiunea 2

Filer

Art. 24. Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să corespundă prevederilor SR EN 13043 şi STAS 539.

Art. 25. La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu performanţele produsului şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Art. 26. Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere).

Art. 27. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

# Secţiunea 3

Lianţi

Art. 28. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt:

- bitum de clasa 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi Art.30, respectiv Art. 31;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) şi clasa 5 (penetraţie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Naţională NB şi Art. 31.

Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice din anexa A, şi anume:

- pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 şi 50/70 şi bitumuri modificate 25/55 și 45/80;

- pentru zonele reci se utilizează bitumurile 70/100 şi bitumuri modificate 40/100;

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SNA), indiferent de zonă, se utilizează bitumurile 50/70 şi bitumuri modificate 45/80.

Art. 29. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi SR EN 14023 + Anexa Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia suplimentară de ductilitate la 25°C (determinată conform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 şi 70/100 ;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT);

- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT);

- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT);

Art. 30. Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate.

Art. 31. Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11.

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin metoda cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11), cât şi prin metoda calitativă, conform Normativ NE 022- 2003 în vigoare. Se va lua în considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă.

Art. 32. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii.

Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120°C....140°C, iar cel modificat de minimum 140°C şi recirculare 20 minute la începutul zilei de lucru.

Art. 33. Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 8877-1 şi SR EN 13808.

Art. 34. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de conformitate cu performantele produsului şi se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, conform Art. 28 (pentru bitum şi bitum modificat) şi Art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

- 500 t bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment;

- 100 t emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment.

# Secţiunea 4

Aditivi

Art. 35. În vederea atingerii performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în bitum, cum sunt de exemplu agenţii de adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilităţii, fie în mixtura asfaltică, cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii etc.

Art. 36. Conform SR EN 13108 - 1 Art.3.1.12 aditivul este „un material component care poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Faţă de terminologia din SR EN 13108-1, în acest caiet de sarcini au fost consideraţi aditivi şi produşii care se adaugă direct în bitum şi care nu modifică proprietăţile fundamentale ale acestuia.

Art. 37. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în funcţie de realizarea cerinţelor de performanţă specificate.

Art. 38. Aditivii utilizaţi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan naţional, cum ar fi agrementul tehnic.

# CAPITOLUL III

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE

Secţiunea 1

Compoziţia mixturilor asfaltice

Art. 39. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii şi materialele granulare.

Art. 40. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate în tabelul 8.

# Tabelul 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

| Nr. crt. | Tipul mixturii asfaltice | Materiale utilizate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mixtură asfaltică stabilizată MAS | Criblură sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16 Nisip de concasare sort 0-4 Filer |
| 2 | Mixtură asfaltica poroasă MAP | Criblură 4-8, 8-16 Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 Filer |
| 3 | Beton asfaltic rugos BAR | Criblură sort 4-8, 8-16 Nisip de concasare sort 0-4 Filer |
| 4 | Beton asfaltic BA | Criblură sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16; Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 5 | Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC | Pietriş concasat sort 4-8, 8-16 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 6 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD | Criblură sort 4-8, 8-16, 16-20 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 7 | Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat BADPC | Pietriş concasat sort 4-8, 8-16, 16-20 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 8 | Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS | Pietriş sort 4-8, 8-16, 16-20 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 9 | Anrobat bituminos cu criblură AB | Criblură sort 4-8, 8-16, 16-31,5 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 10 | Anrobat bituminos cu pietriş concasat ABPC | Pietriş concasat sort 4-8, 8-16 şi/sau 16-31,5 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |
| 11 | Anrobat bituminos cu pietriş sortat ABPS | Pietriş sortat sort 4-8, 8-16 , 16 - 31,5 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer |

Art. 41. La betoanele asfaltice destinate stratului de uzură şi la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legătură se foloseşte nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este în proporţie de maxim:

- 25% pentru mixturi asfaltice tip BA

- 50% pentru BAD, BADPC, BADPS, AB, ABPC

- Pentru mixturile asfaltice tip ABPS pentru stratul de baza se foloseste nisipul natural cu nisip de concasaj conform reteta.

Art. 42. Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzură şi legătură sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton asfaltic şi conform tabelului 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Art. 43. Curba granulometrică a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtură asfaltică, va fi cuprinsă în limitele prezentate în tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, în tabelul 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate, respectiv în tabelul 12 pentru mixturile asfaltice poroase.

Art. 44. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările din tabelul 13. În cazul în care, din studiul de reţetă rezultă un dozaj optim de liant în afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea proiectantului şi a beneficiarului.

Art. 45. Limitele recomandate pentru conţinutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de laborator în vederea stabilirii conţinutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 13 şi au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se calculează prin corecţia cu un coeficient a = 2.650/d, unde „d” este masa volumică reală (declarată de producător şi verificată de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media ponderată conform fracţiunilor utilizate la compoziţie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097-6.

Art. 46. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer în acest context reprezentând fracţiunea 0...0,1 mm.

Art. 47. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează conform agrementelor tehnice, precum şi reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Art. 48. Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării reţetei de fabricaţie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reţeta de fabricaţie va cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor componente (Secţiunea 1), stabilirea amestecului şi validarea acestuia pe baza testelor iniţiale de tip (tabelul 28).

Art. 49. Formula de compoziţie (reţeta) va fi stabilită pentru fiecare categorie de mixtură şi va fi susţinută de studiile şi încercările efectuate, împreună cu rezultatele obţinute.

Aceste studii comportă încercări pentru cinci conţinuturi de liant repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de liant recomandat (calculat), dar nu în afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform tabel 28.

Art. 50. În execuţie este obligatorie transpunerea reţetei pe staţie, ceea ce constă în verificarea respectării reţetei la staţie, verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor mixturii realizate.

# Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate şi filer

| Nr. crt. | Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total | Strat de uzură | Strat de legătură | Strat de baza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BA12,5 | BA16 | BAR16 | BAPC16 | BAD20 | BADPC20 | BADPS20 | AB31,5 ABPC31,5 ABPS31,5 |
| 1 | Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % | 7...14 | 8...13 | 8...11 | 8...13 | 4...9 | 4...9 | 4...9 | 3...12 |
| 2 | Filer şi nisip fracţiunea (0,1...4) mm, % | Diferenta pana la 100 |
| 3 | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % | 34...48 | 34...58 | 47...61 | - | 55...72 |  | - | - |
| 4 | Pietriş concasat cu dimensiunea peste 8 mm, % | - | - | - | 15...34 |  | 39 ... 58 | - | - |
| 5 | Pietriş sortat cu dimensiunea peste 8 mm, % | - | - | - | - | - | - | 39...58 | - |
| 6 | Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mm,% | - | - | - | - | - | - | - | 37 ... 66 |

Tabelul 10. Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate bituminoase

| Mărimea ochiului sitei, conform SR EN 933-2, mm | BA12,5 | BA16 BAPC16 | BAR 16 | BAD20 BADPC20 BADPS20 | AB31,5 ABPC31,5 ABPS31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | - | - | - | 100 | 90 ... 100 |
| 20 | - | - | - | 90...100 | 10 ... 99 |
| 16 | 100 | 90...100 | 90...100 | 73...90 | 74 ... 97 |
| 12,5 | 90...100 | 80 ... 95 | 78 ... 92 | 56 ... 74 | - |
| 8 | 70...85 | 66...85 | 61...74 | 40...60 | 52...85 |
| 4 | 52...66 | 42...66 | 39...53 | 28...45 | 37...66 |
| 2 | 35...50 | 30...50 | 27...40 | 20...35 | 22...50 |
| 1 | 24...38 | 22...42 | 21...31 | 14...30 | 14...39 |
| 0,125 | 8...16 | 8 ... 15 | 8 ... 11 | 5...10 | 3 ... 12 |
| 0,063 | 5...10 | 7...10 | 7...9 | 3...7 | 2...7 |

# Tabelul 11. Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate

| Nr. crt. | Caracteristica | Strat de uzură |
| --- | --- | --- |
|  |  | MAS 12,5 | MAS 16 |
| 1. | Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total |
| 1.1. | Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % | 8...13 | 10...14 |
| 1.2. | Filer şi nisip fracţiunea 0,1...4 mm, % | Diferenţa până la 100 |
| 1.3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % | 60...73 | 63...75 |
| 2. | Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri, % |
|  | Sita de 16 mm | 100 | 90...100 |
|  | Sita de 12,5mm | 90...100 | - |
|  | Sita de 8 mm | 50...70 | 44...59 |
|  | Sita de 4 mm | 27...40 | 25...37 |
|  | Sita de 2 mm | 20...28 | 17...25 |
|  | Sita de 1 mm | 16...22 | 16...22 |
|  | Sita de 0,125mm | 9...14 | - |
|  | Sita de 0,063 | 8...12 | 9...12 |

# Tabelul 12. Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP

| Site cu ochiuri pătrate | Treceri, % |
| --- | --- |
| 20 mm | 100 |
| 16 mm | 90 ... 100 |
| 2 mm | 5 ... 25 |
| 0,063 mm | 2...10 |

# Tabelul 13. Conţinut recomandat de liant

| Tipul stratului | Tipul mixturii asfaltice | Conținut de liant, % în mixtură |
| --- | --- | --- |
| Uzură (rulare) |  |  |
|  | MAS 12,5 | 6,0 |
|  | MAS 16 | 5,9 |
|  | BAR 16 | 5,7 |
|  | BA12,5 | 6,0 |
|  | BA16 | 5,7 |
|  | BAPC 16 | 5,7 |
|  | MAP 16 | 4 |
| Legătură (binder) | BAD 20, BADPC20, BADPS20 | 4,2 |
| Bază | AB31,5, ABPC31,5, ABPS31,5 | min. 4,5 |

# Tabelul 14. Raportul filer-liant

| Tipul stratului | Tipul mixturii asfaltice | Raport filer-liant |
| --- | --- | --- |
| Uzură (rulare) | Betoane asfaltice rugoase | 1,4...1,9 |
|  | Betoane asfaltice | BA12,5 | 1,1...2,3 |
|  |  | BA16 | 1,4 ... 2,3 |
|  | Beton asfaltic cu pietriş concasat | 1,4...2,3 |
|  | Mixtură asfaltică stabilizată | MAS12,5 | 1,3...2,2 |
|  |  | MAS16 | 1,7 ... 2,4 |
|  | Mixtură asfaltică poroasă | 1,0...3,8 |
| Legătură (binder) | Betoane asfaltice deschise | BAD20, BADPC20 BADPS20 | 1,0 ... 2,1 |
| Bază | Anrobat bituminos | 0,8...3.0 |

# Secţiunea 2

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Art. 51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri de probă confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime (încercări iniţiale de tip) şi pe probe prelevate de la malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţilor gata executate.

Art. 52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27.

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie să se încadreze în limitele din tabelele 15, 16, 17 şi 18.

Art. 54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 15.

Absorbţia de apă se va efectua conform metodei din anexa B la acest caiet de sarcini.

# Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate

prin încercări pe cilindrii Marshall

| Nr. crt. | Tipul mixturii asfaltice | Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stabilitate S, la 60°C, KN | Indice de curgere, I, mm, (maxim) | Raport S/I, KN/mm, (minim) | Absorbţia de apă (%) vol. | Sensibilitatea la apa % |
| 1 | BA 12,5; BA 16, BAPC16 | 6,5 ... 13 | 1,5 ... 4,0 | 1,6 | 1,5...5 | 60 ... 90 |
| 2 | BAR 16 | 8,5...15 | 1,5 ... 4,0 | 2,1 | 2...6 | 60 ... 90 |
| 5 | MAP 16 | 8,5...15 | 1,5 ... 4,0 | 2,1 | - | Min 70 |
| 6 | BAD20; BADPC20, BADPS20 | 5,0...13 | 1,5 ... 4,0 | 1,2 | 1,5 ... 6,0 | 60 ... 90 |
| 9 | AB31,5 ABPC31,5 ABPS31,5 | 6,5...13 | 1,5 ... 4,0 | 1,6 | 1,5...6,0 | 60 ... 90 |

Art. 55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin încercări dinamice se vor încadra în valorile limită din tabelele 16, 17, 18, 19 şi 20.

Încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt următoarele:

- Rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi încercarea la ornieraj) reprezentată prin:

- Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încercarea la compresiune ciclică triaxială pe probe cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-25, metoda B;

- Viteza de de formaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea de ornieraj pe epruvete confecţionate în laborator sau prelevate prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic în aer, procedeul B;

- Rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697- 24, fie prin încercarea la întindere indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24;

- Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697- 26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecţionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

# Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură

determinate prin încercări dinamice

| Nr. crt. | Caracteristică | Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură/ clasă tehnică drum |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III-IV |
| 1 | Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie |
| 1.1 | Volum de goluri la 80 giraţii, % max | 5,0 | 6,0 |
| 1.2 | Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) |  |  |
|  | - deformaţia la 50°C, 300 KPa şi 10 000 impulsuri, μm/m, maxim | 20 000 | 30 000 |
|  | - viteza de deformaţie la 50°C, 300 KPa şi 10 000 impulsuri, μm/m/ciclu, maxim | 1 | 2 |
| 1.3 | Modului de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim | 4200 | 4000 |
| 2 | Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte |
| 2.1 | Rezistenţa la deformaţii permanente, 60°C (ornieraj) |  |  |
|  | - viteza de deformaţie la ornieraj, mm/1000 cicluri | 0,3 | 0,5 |
|  | - adâncimea făgaşului, % din grosimea iniţială a probei | 5 | 7 |

# Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură

determinate prin încercări dinamice

| Nr. crt. | Caracteristică | Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură/ clasă tehnică drum |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III-IV |
| 1 | Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie |
| 1.1 | Volum de goluri, la 120 giraţii, % max | 9,5 | 10,5 |
| 1.2 | Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) - deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 10 000 impulsuri, μm/m, maxim - viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa și 10 000 impulsuri, μ/m/ciciu, maxim | 20 000 2 | 30 000 3 |
| 1.3 | Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim | 5000 | 4500 |
| 1.4 | Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: Număr minim de cicluri până la fisurare la 15°C | 400 000 | 300 000 |
| 2 | Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice ε6 10-6, minim | 100 | 150 |

# Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază

determinate prin încercări dinamice

| Nr. crt. | Caracteristică | Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură/ clasă tehnică drum |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III-IV |
| 1 | Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie |
| 1.1 | Volum de goluri, la 120 giraţii, % max | 7,5 | 8,5 |
| 1.2 | Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) - deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 10 000 impulsuri, μm/m, maxim - viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa și 10 000 impulsuri, μ/m/ciciu, maxim | 20 000 2 | 30 000 3 |
| 1.3 | Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim | 6000 | 5600 |
| 1.4 | Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: Număr minim de cicluri până la fisurare la 15°C | 500 000 | 400 000 |
| 2 | Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice ε6 10-6, minim | 100 | 150 |

Art. 56. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din tabelul 19.

Art. 57. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se determină pe epruvete confecţionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 12697-8.

Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18.

# Tabel 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

| Nr. crt. | Caracteristica | Strat de uzură |
| --- | --- | --- |
|  |  | MAS 12,5 MAS 16 |
| 1 | Volum de goluri la 80 giraţii, % | 3...4 |
| 2 | Volum de goluri umplut cu bitum, % | 77...83 |
| 3 | Test Shellenberg, conform, %, maxim | 0,2 |
| 4 | Sensibilitate la apă, SR EN 12697-12 metoda A, % minim | 80 |

Art. 58. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din tabelul 20.

# Tabel 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

| Nr. crt. | Caracteristica | MAP 16 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Volum de goluri la 80 giraţii, | % minim | 14 ... 20 |
| 2 | Volumul de goluri pe cilindri Marshall % minim | 12 ... 20 |
| 3 | Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1, | % maxim | 30 |

# Secţiunea 3

Caracteristicile straturilor gata executate

Art. 59. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare şi absorbţia de apă;

- rezistenţa la deformaţii permanente;

- elementele geometrice ale stratului executat;

- caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate.

# Gradul de compactare şi absorbţia de apă

Art. 60. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall compactate în Iaborator, din aceeaşi mixtură asfaltică.

Notă: Densitatea aparentă se determină conform SR EN 12697-6.

Art. 61. Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare adecvate, omologate, la minim 7 zile după aşternere.

Art. 62. Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate.

Art. 63. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 21.

# Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

| Nr. crt. | Tipul stratului | Absorbţie de apă*, % vol. | Grad de compactare, %, minim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mixtură asfaltică stabilizată MAS 12,5; MAS 16 | 2...6 | 97 |
| 2 | Beton asfaltic rugos BAR 16 | 3...6 | 97 |
| 3 | Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 | - | 97 |
| 4 | Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 | 2...5 | 97 |
| 5 | Beton asfaltic deschis BAD 20; BADPC 20; BADPS 20 | 3...8 | 96 |
| 6 | Anrobat bituminos AB 31,5; ABP31,5; ABPS31,5 | 2...8 | 96 |

# Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice

Art. 64. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat din mixturi asfaltice se verifică pe minim două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel puţin 2 zile după aşternere.

Art. 65. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se măsoară prin determinarea vitezei de deformaţie la ornieraj şi/sau adâncimea făgaşului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22+A1. Valorile admisibile, în funcţie de trafic, sunt prezentate în tabelul 16.

# Elemente geometrice

Art. 67. Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 22.

# Tabelul 22. Elementele geometrice şi abaterile limită

pentru straturile executate din mixturi asfaltice

| Nr. crt. | Elemente geometrice | Condiţii de admisibilitate (min., cm) | Abateri limită locale admise la elementele geometrice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea minimă a stratului compactat, cm, minim: - strat de uzură cu granule de minim 12,5 mm cu granule de maxim 16 mm | 4,0 | - nu se admit abateri în minus faţă de grosimea minimă prevăzută în proiect pentru fiecare strat - abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrării |
|  | - strat de legătură cu granule de maxim 20 mm | 5,0 |  |
|  | - strat de bază | 6,0 |  |
| 2 | Lăţimea părţii carosabile | Conform profil transversal | ± 20 mm |
| 3 | Profilul transversal - în aliniament - în curbe şi zone aferente - cazuri speciale | sub formă acoperiş conform STAS 863 pantă unică | ± 5,0 mm faţă de cotele profilului adoptat |
| 4 | Profil longitudinal - declivitate, % maxim | <7* | ± 5,0 mm faţă de cotele profilului proiectat, cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat |
| * Declivităţi mai mari pot fi prevăzute numai cu acordul beneficiarului şi asigurarea măsurilor de siguranţă a circulaţiei. |

Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice

Art. 67. Caracteristicile suprafeţei straturilor de uzură executate din mixturi asfaltice şi condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 23.

Verificări ale uniformităţii în profil transversal şi longitudinal se vor face prin sondaj şi în cazul straturilor de bază şi legătură, înainte de aşternerea stratului superior. Acestea nu vor depăşi 5 mm.

Art. 68. Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor de uzură executate din mixturi asfaltice se efectuează în termen de o lună de la execuţia acestora, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.

# Tabelul 23. Caracteristicile suprafeţei straturilor bituminoase

| Nr. crt. | Caracteristica | Uzura | Legatuea baza | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeitatea în profil longitudinal Indice de planeitate, IRI, m/km: - drumuri de clasă tehnică I...II - drumuri de clasă tehnică III - drumuri de clasă tehnică IV - drumuri de clasă tehnică V | ≤ 1,5 ≤ 2,0 ≤ 2,5 ≤ 3,0 | ≤ 2,5 | Reglementări tehnice în vigoare privind măsurarea indicelui de planeitate. |
| 2 | Uniformitatea în profil longitudinal Denivelări admisibile măsurate sub dreptarul de 3 m, mm: - drumuri de clasă tehnică I şi II - drumuri de clasă tehnică III - drumuri de clasă tehnică IV... V | ≤ 3,0 ≤ 4,0 ≤ 5,0 | ≤ 4,0 | SR EN 13036-7 |
| 3 | Planeitatea în profil transversal, | ± 1,0 | ± 1,0 | Echipamente electronice omologate sau metoda şablonului. |
| 4 | Rugozitatea suprafeţei |  |  |
| 4.1 | Aderenţa suprafeţei. Încercarea cu pendul(SRT) - unităţi PTV - drumuri de clasă tehnică I...II - drumuri de clasă tehnică III - drumuri de clasă tehnică IV...V | ≥ 80 ≥ 75 ≥ 70 | SR EN 13036-4 |
| 4.2 | Adâncimea medie a macrotexturii, metoda volumetrică MTD, (pata de nisip): - adâncime textura, mm - drumuri de clasă tehnică I...II - drumuri de clasă tehnică III - drumuri de clasă tehnică IV...V | ≥ 1,2 ≥ 0,8 ≥ 0,6 | SR EN 13036-1 |
| 4.3 | Adâncimea medie a macrotexturii, metoda profilometrică MPD: - adâncime medie profil exprimată în coeficient de frecare (μGT): - drumuri de clasă tehnică I...II - drumuri de clasă tehnică III - drumuri de clasă tehnică IV...V | ≥ 0,67 ≥ 0,62 ≥ 0,57 | SR EN ISO 13473-1 Reglementări tehnice în vigoare, cu aparatul de măsură Grip Tester Măsurători efectuate la 50 km/h cu un debit de apă de 11 litri/min |
| 5 | Omogenitate. Aspectul suprafeţei | Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite |  |

NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m.

NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul transversal, apariţia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda şablonului.

NOTA 3 Adâncimea texturii se determină prin metoda volumetrică sau metoda profilometrică.

Aderenţa se determină cu metoda cu pendulul SRT.

În caz de litigiu se determină aderenţa cu pendulul.

Dacă nu există alte precizări în caietul de sarcini, aderenţa suprafeţei se determină cu aparatul cu pendul alegând 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secţiuni situate la distanţa de 5...10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de marginea părţii carosabile (pe urma roţii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma roţii). Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a aplicat metoda cu pendul.

# CAPITOLUL IV

PREPARAREA ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE

# Secţiunea 1

Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice

Art. 69. Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de producere a mixturii asfaltice se face în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreţinere specificat de producătorul echipamentelor şi programului de verificare metrologic al dispozitivelor de măsura şi control.

Certificarea capabilităţii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de securitate prevăzute de Regulamentul UE 305/2011 se face cu respectarea tuturor standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene impuse. Se recomandă efectuarea inspecţiei tehnice a instalaţiei de producere a mixturii asfaltice la cald de către un organism de inspecţie de terţă parte, organism acreditat conform normelor în vigoare.

Controlul producţiei în fabrică se face conform SR 13108-21.

Art. 70. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice la ieşirea din malaxor se stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau confom specificaţiilor producătorului), cu observaţia că temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase în zone climatice reci.

# Tabel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

| Tip bitum | Bitum | Agregate naturale | Betoane asfaltice | MAS | MAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La iesirea din malaxor |
|  | Temperatura, °C |  |
| 35 - 50 | 150 - 170 | 140...190 | 150...190 | 160...200 | 150...180 |
| 50 - 70 | 150 - 170 | 140...190 | 140...180 | 150...190 | 140...175 |
| 70 - 100 | 150 - 170 | 140...190 | 140...180 | 140...180 | 140...170 |

Art. 71. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi condiţiile climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabel 25.

Art. 72. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în tabelul 24, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic.

Art. 73. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantităţi de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui.

Art. 74. Durata de amestecare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos.

Art. 75. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate.

Art. 76. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolantă şi acoperită cu prelată.

# Secţiunea 2

Lucrări pregătitoare

Art. 77. Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice

Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat.

În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură.

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeţei acestuia cu impurităţi datorate traficului. În cazul în care acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curăţarea prin periere mecanică şi spălare.

După curăţare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuţie.

În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuţie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie.

Stratul de egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestora va fi determinată funcţie de preluarea denivelărilor existente.

Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată.

# Art. 78. Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport şi rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcţie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafaţa curăţată şi uscată, în faţa finisorului la o distanţă maximă de 100 m, în aşa fel încât aşternerea mixturii să se facă după ruperea emulsiei bituminoase.

În funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea amorsajului, trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o lăţime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

În cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau crăpături pronunţate se recomandă acoperirea totală a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisură) în grosime minimă de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau altă soluţie propusă de proiectant în urma unei analize tehnico-economice.

# Secţiunea 3

Aşternerea mixturii asfaltice

Art. 79. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o suprafaţă uscată.

Art. 80. În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face la temperaturi ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafaţă uscată.

Art. 81. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport.

Art. 82. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem încălzit de nivelare automat care asigură o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.

Art. 83. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la Art. 91.

Art. 84. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcţie de tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13.

Art. 85. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în tabelul nr. 25.

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare

| Tipul liantului | Temperatura mixturii asfaltice la aşternere °C, min. | Temperatura mixturii asfaltice la compactare °C, min. |
| --- | --- | --- |
| Bitum rutier neparafinos, tip: |  | început | sfârşit |
| 35/50 | 150 | 145 | 110 |
| 50/70 | 145 | 140 | 110 |
| 70/100 | 140 | 135 | 100 |
| Bitum modificat cu polimeri, clasa: |  |  |  |
| 25/55 | 165 | 160 | 120 |
| 45/80 | 160 | 155 | 120 |
| 40/100 | 155 | 150 | 120 |

Art. 86. Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale ce urmează a fi executate.

Art. 87. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este cea fixată de proiectant, dar nu mai mare de 10 cm.

Art. 88. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi capacitatea de fabricaţie a staţiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul execuţiei stratului şi apariţiei crăpăturilor/fisurilor la suprafaţa stratului proaspăt aşternut.

Funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min.

Art. 89. În buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.

Art. 90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie deosebită se va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe.

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală.

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu mai este necesară.

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor.

Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreţesut.

Art. 91. Legătura transversală dintre un strat de mixtură nou şi un strat de mixtură existent al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%.

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent).

Art. 92. Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcăminţii bituminoase, nefiind lăsat neprotejat sub trafic.

Art. 93. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit în anotimpul rece pentru evitarea apariţiei degradărilor.

# Secţiunea 4

Compactarea mixturii asfaltice

Art. 94. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte.

Operaţia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu compactoare cu rulouri netede şi/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obţină gradul de compactare conform tabelului 21.

Art. 95. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în funcţie de performanţele acestora, de tipul şi grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii stratului în lucrarea respectivă, utilizând mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă.

Art. 96. Încercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care să efectueze în acest scop, toate încercările pe care le va considera necesare.

Art. 97. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă se obţine pe sectorul experimental gradul de compactare minim menţionat la tabelul 21.

Art. 98. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel menţionat în tabelul 26.

Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu şorţuri de protecţie.

# Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri

| Tipul stratului | Ateliere de compactare |
| --- | --- |
|  | A | B |
|  | Compactor cu pneuri de 160 kN | Compactor cu rulouri netede de 120 kN | Compactor cu rulouri netede de 120 kN |
|  | Număr de treceri minime |
| Strat de uzură | 10 | 4 | 12 |
| Strat de legătură | 12 | 4 | 14 |
| Strat de bază | 12 | 4 | 14 |

Art. 99. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată.

Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare.

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare se compactează cu maiul mecanic.

Art. 100. Suprafaţa stratului se controlează în permanentă, iar micile denivelări care apar pe suprafaţa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii.

# CAPITOLUL V

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din mixturi asfaltice se efectuează pe faze.

# Secţiunea 1

Controlul calităţii materialelor

Art. 101. Controlul calităţii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

# Secţiunea 2

Controlul procesului tehnologic

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operaţii:

Art. 102. Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice:

- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică:

la începutul fiecărei zile de lucru;

- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

Art. 103. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător:

permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent.

Art. 104. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos:

- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi la compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de execuţie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.

Art. 105. Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (reţetei de referinţă) se va face în felul următor:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (şarja albă): zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice;

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru;

- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de bitum) prin extracţii, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor şi aşternere: zilnic.

Art. 106. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 1 probă/400 tone mixtură fabricată, dar cel puţin una pe zi, astfel:

- compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin studiul preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de sarcini

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va raporta la limitele din tabelul 28.

Abaterile în valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de amestecul de referinţă prestabilit (reţeta) se vor încadra în valorile limită din tabelul 27.

# Tabelul 27. Abateri faţă de compoziţie

| Abateri admise faţă de reţeta, %, în valoare absolută |
| --- |
| Agregate Fracțiunea, mm | 31,5 | ± 5 |
|  | 20 | ± 5 |
|  | 16 | ± 5 |
|  | 12,5 | ± 5 |
|  | 8 | ± 5 |
|  | 4 | ± 4 |
|  | 2 | ± 4 |
|  | 1 | ± 3 |
|  | 0,125 | ± 1,5 |
|  | 0,063 | ± 1,0 |
| Bitum |  | ± 0,2 |

Art. 107. Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, funcţie de tipul de mixtură şi clasa tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 28, în corelare cu SR EN 13108-20.

# Tabelul 28. Tipul şi frecvenţa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice

| Nr. crt. | Natura controlului/ încercării şi frecvenţa încercării | Caracteristici verificate şi limite de încadrare | Tipul mixturii asfaltice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Încercări iniţiale de tip (validarea în laborator) | Caracteristici fizico- mecanice pe epruvete Marshall conform tabel 15 | Mixturile asfaltice pentru stratul de uzură tip BA, BAR și MAP, de legătură tip BAD şi de bază tip AB indiferent de clasa tehnică a drumului |
|  |  | Conform tabel 19 | Mixturile asfaltice MAS indiferent de clasa tehnică a drumului |
|  |  | Conform tabel 20 | Mixturile asfaltice MAP indiferent de clasa tehnică a drumului |
|  |  | Caracteristici conform tabel 16 | Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de uzură conform prevederilor din acest normativ pentru clasa tehnică a drumului I, II, III,IV |
|  |  | Caracteristici conform tabel 17 şi 18 | Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de legătură şi de bază conform prevederilor din acest normativ pentru clasa tehnică a drumului I, II, III, IV |
| 2 | Încercări iniţiale de tip (validarea în producţie) | Idem punctul 1 | La transpunerea pe staţia de asfalt a dozajelor proiectate în laborator vor fi prelevate probe pe care se vor reface toate încercările prevăzute la punctul 1 din acest tabel. |
| 3 | Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate în timpul execuţiei: - frecvenţa 1/400 tone mixtură asfaltică sau; - frecvenţa cel puţin 1 probă/ zi, | Compoziţia mixturii conform Art. 104 şi Art. 105 | Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru stratul de uzură, de legătură şi de bază. |
|  |  | Caracteristici fizico- mecanice pe epruvete Marshall conform tabel 15 - stabilitate, fluaj, raport S/l; - volumul de goluri cu încadrare conf tabel 20 | Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de uzură, de legătură şi de bază. |
| 4 | Verificarea calităţii stratului executat : - o verificare pentru fiecare 10 000 m2 executaţi | Caracteristici conform tabel 21 - absorbţia de apă - gradul de compactare | Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru stratul de uzură, de legătură şi de bază |
| 5 | Verificarea rezistenţei stratului la deformaţii permanente: - frecvenţa: un set carote pentru fiecare 10 000 m2 executaţi | Conform Art. 63 și Art. 64 rata de ornieraj şi/sau adâncime făgaş | Toate tipurile de mixtură asfaltică destinate stratului de uzură, pentru drumurile de clasă tehnică I, II, III, IV |
| 6 | Verificarea modulului de rigiditate - o verificare pentru fiecare 10 000 m 2 executaNi , - min. 1 / lucrare, în cazul lucrarilor cu suprafaNa mai mica de 10 000 mp | Conform tabel 18 | Strat de baza |
| 7 | Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat | Conform tabel 22 | Toate straturile executate |
| 8 | Verificarea suprafeţei stratului executat | Conform tabel 23 | Stratul de uzură Stratul de legătură şi bază, prin sondaj, conf. Art. 68 |
| 9 | Verificări suplimentare în situaţii cerute de comisia de recepţie (beneficiar): - frecvenţa: un set carote pentru fiecare solicitare | Conform comisie |  |

Anexa A

Determinarea absorbţiei de apă

Absorbţia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la menţinerea în apă sub vid şi se exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al epruvetei.

A1 Aparatură

a) Etuvă;

b) Balanţă hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg, cu clasa de precizie III;

c) Aparat pentru determinarea absorbţiei de apă alcătuit dintr-un vas de absorbţie (exsicator de vid), pompă de vid (trompă de apă), vacuummetru cu mercur, vas de siguranţă şi tuburi de legătură din cauciuc între părţile componente. Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se realizeze o presiune scăzută de 15...20 mmHg după circa 30 minute.

A2 Modul de lucru

Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall confecţionate în laborator, precum şi pe plăcuţe sau carote prelevate din îmbrăcămintea bituminoasă. Confecţionarea epruvetelor se realizează conform SR EN 12697-30. Epruvetele din îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la temperatura de maxim 20 ºC până la masă constantă.

Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive la interval de minim 4 ore diferă între ele cu mai puțin de 0,1 %.

Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (mu), după care se menţin timp de 1 oră, în apă, la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, se scot din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (m1) şi apoi în apă (m2).

Diferenţa dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul iniţial al epruvetei:

(cm3)

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbţie (exsicatorul de vid) umplut cu apă la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, se aşează capacul de etanşare şi se pune in funcţiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obţină un vid între 15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se menţin în continuare în apă la temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, timp de 2 ore, la presiune atmosferică.

Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (m3) şi în apă (m4).

Diferenţa între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul final al epruvetelor:

(cm3)

A3 Calcul

Absorbţia de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu următoarele formule:

a) În cazul în care volumul iniţial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1):

- Absorbţia de apă (Am) raportată la masa epruvetei:

(%)																()

- Absorbţia de apă (Av) raportată la volumul epruvetei:

(%)

- În cazul în care volumul final (V1) este mai mare ca volumul iniţial (V):

- Absorbţia de apă (Am) raportată la masa epruvetei:

(%)

- Absorbţia de apă (Av) raportată la volumul epruvetei:

(%)

în care:

mu - masa epruvetei după uscare, cântărită în aer, în grame;

m1 - masa epruvetei după 1 oră de menţinere în apă, cântărită în aer, în grame;

m2 - masa epruvetei după 1 oră menţinere în apă, cântărită în apă, în grame;

m3 - masa epruvetei, după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în aer, în grame;

m4 - masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în apă, în grame;

ρw - densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula:

(cm3)

Abaterea valorilor individuale faţă de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 0,5% (procente în valoare absolută).

# Secţiunea 3

Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice

Art. 108. Verificarea calităţii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, astfel:

- carote Ø 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj;

- carote Ø 100 mm sau plăci de min. 400 x 400 mm sau carote de Ø 200 mm (în suprafaţă echivalentă cu a plăcii menţionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei, precum şi a compoziţiei-la cererea beneficiarului.

Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatului antreprenorului, al beneficiarului şi al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se va nota grosimea straturilor.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

Art. 109. Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote.

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe 100 x 100 mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 21.

Art. 110. Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbţiei de apă şi a compoziţiei (granulometrie şi conţinut de bitum).

# Secţiunea 4

Verificarea elementelor geometrice

Art. 111. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei se face conform STAS 6400 şi constă în:

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaţie, conform prevederilor STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de bază; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calităţii îmbrăcăminţii, conform tabel 21 și tabel 22.

- verificarea profilului transversal: se face cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, respectiv în profilul transversal tip.

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu condiţia respectării prevederilor prezentului privind uniformitatea suprafeţei și gradul de compactare.

Abaterile limită locale admise la lăţimea stratului faţă de cea prevăzută în proiect pot fi cuprinse în intervalul ±50 mm pentru lăţimea căii de rulare și de ± 25 mm pentru lăţimea benzii de urgenţă la autostrăzi.

Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de ± 1 mm/m.

Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat.

Toleranţa pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de ± 2,5%.

# CAPITOLUL VI

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

# Secţiunea 1

Recepţia pe faze determinante

Art. 112. Recepţia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de uzură, de legătura şi de bază se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 273/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volumul 4 din 1996.

# Secţiunea 2

Recepţia la terminarea lucrărilor

Art. 113. Recepţia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de recepţie examinează lucrările executate faţă de documentaţia tehnică aprobată şi de documentaţia de control întocmită în timpul execuţiei.

# Secţiunea 3

Recepţia finală

Art. 114. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi de drumuri şi autostrăzi, în vederea Recepţiei Finale se vor prezenta măsurătorile de planeitate, rugozitate și capacitate portantă, care se vor compara cu măsurătorile prezentate la Recepţia la Terminarea Lucrărilor.

Art.115. În perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzator de catre antreprenor.

Art. 116. Recepţia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 după expirarea perioadei de garanţie.

Întocmit,

ing. dipl. Aurel COLDEA