CAIET DE SARCINI

pentru

## STRAT RUTIER DE FUNDAŢIE DIN BALAST SAU

## BALAST AMESTEC OPTIMAL

# 1. Obiect  şi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind realizarea şi recepţia straturilor de fundaţie din balast sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice, străzilor, platformelor de parcare etc. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica şi la drumuri industriale sau forestiere cu acordul proprietarului acestora.

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţii folosite, conform SR EN 13242 şi de stratul de fundaţie realizat, conform STAS 6400.

Standardului european SR EN 13242 stabilește proprietățile agregatelor naturale, artificiale și obținute prin reciclare care pot fi utilizate ca materiale stabilizate sau nestabilizate cu lianți hidraulici pentru lucrări de inginerie civilă sau construcții de drumuri.

#### 2. Prevederi generale

Stratul de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se realizează în unul sau mai multe straturi, funcţie de grosimea stabilită prin proiect şi variază, conform prevederilor STAS 6400, de regulă, între 15 şi 30 cm.

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. În acest sens, acesta va asigura prin laboratoarele sale, şi/sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. Pe de altă parte, antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului (prin dirigintele de şantier) verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea masurilor care se impun.

3. Materiale utilizate

a. Agregatul natural este un material de origine minerală care a fost obținut printr-o transformare mecanică. Conform STAS 6400, pentru execuţia stratului de fundaţie de vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granulă maximă de 63 mm. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Caracteristicile fizico-mecanice pentru balastul 0-63 utilizat în straturi rutiere de fundaţie trebuie să corespundă prevederilor din  tabelul 1, cu zona de granulozitate evidenţiată în fig. 1.

Verificările se fac pe loturi de maximum 400 tone de materialul aprovizionat, dar nu mai mari decât producţia medie zilnică a balastierei respective pentru fiecare sort de agregate.

Balastul optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25 şi 25-63, fie direct din balast dacă îndeplineşte condiţiile de granulozitate din fig. 1 sau tabelul 1.

Agregatul natural (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp în depozit pentru a se asigura omogenizarea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după ce încercările de laborator au demonstrat că este corespunzător şi dirigintele de şantier şi-a dat acceptul pentru folosirea materialului respectiv.

Tabelul 1. Caracteristicile balastului pentru straturi de fundaţie.

| Caracteristica | Condiţii de admisibilitate |
| --- | --- |
|  | Balast amestec optimal | Balast pentru straturi de fundaţie | Balast pentru strat de formă |
| Sort | 0-63 | 0-63 | 0-63 |
| Conţinutul de fracţiuni,%: |  |  |  |
| sub 0,02 mm | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
| sub 0,2 mm | 4…10 | 3…18 | 3…33 |
| 0…1 mm | 12…22 | 4…38 | 4…53 |
| 0…4 mm | 26…38 | 16…57 | 16…72 |
| 0…8 mm | 35…50 | 25…70 | 25…80 |
| 0…16 mm | 48…65 | 37…82 | 37…86 |
| 0…25 mm | 60…75 | 50…90 | 50…90 |
| 0…50 mm | 85…92 | 80…98 | 80…98 |
| 0…63 mm | 100 | 100 | 100 |
| Zonă de granulozitate | Conform fig. 1 |
| Coeficient de neuniformitate, min. | - | 15 | 15 |
| Echivalent de nisip, min., % | 30 | 30 | 30 |
| Uzura Los Angeles, max., % | 30 | 50 | 50 |

Fig. 1. Zonele de granulozitate ale balastului şi balastului amestec optimal.

Laboratorul antreprenorului sau laboratorul cu care antreprenorul are contract va ţine evidenţa calităţii balastului sau balastului amestec optimal astfel:

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

- într-un registru (registrul pentru încercări pe agregate naturale) rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

Depozitarea agregatelor naturale se va efectua în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor, pe platforme care să împiedice contaminarea balastului şi amestecarea acestuia cu ale materiale. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea se va realiza astfel încât să se evite amestecarea balasturilor.

În cazul în care la verificarea calităţii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din fig. 1 aceasta se corectează cu sorturile elementare deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.

b. Agregatul artificial este de origine minerală și a rezultat printr-un proces industrial care a suferit transformări termice sau de altă natură. Prezentul caiet de sarcini nu se referă la condițiile de calitate a acestor materiale. Proprietățile agregatelor ușoare trebuie să respecte prevederile SR EN 13055-2.

c. Agregatul reciclat a rezultat prin transformarea unui material anorganic folosit anterior în construcții. Pentru agregatele reciclate se precizează că acestea sunt incluse în standardele europene și sunt într-un stadiu avansat de elaborare metode noi de încercare pentru evaluarea calității acestor materiale. De asemenea, se remarcă faptul că este necesar mai mult timp pentru a defini clar originea și caracteristicile unor astfel de materiale. Aceste materiale mai puțin cunoscute, dacă sunt introduse pe piața de agregate, trebuie să respecte prevederile standardului european și a reglementărilor naționale privind substanțele periculoase. Caracteristicile și cerințele suplimentare pot fi stabilite de la caz la caz, în funcție de experiența obținută pentru utilizarea fiecărui produs și definite în contractele specifice.

d. Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urma caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

4. Controlul calităţii balastului

Controlul calităţii balastului sau balastului amestec optimal se va realiza înainte de începerea lucrărilor, pe fiecare lot aprovizionat, de către antreprenor prin laboratorul său sau de către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul, (n conformitate cu SR EN 13262 şi standardele europene sau naționale menţionate la „Documente de referinţă”, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 2. Rapoartele de încercări proprii şi certificatele de calitate care însoţesc produsele vor fi făcute cunoscute beneficiarului prin dirigintele de şantier al acestuia.

Antreprenorul nu trebuie să utilizeze produse fără certificate de conformitate a calităţii. La contractarea produselor, furnizorul trebuie să prezinte certificarea de conformitate a calităţii produselor livrate. Fiecare lot de livrare trebuie însoţit de documentul de certificare a calităţii şi de rapoartele de încercări.

Referitor la granulozitatea agregatelor utilizate SR EN 13262 prevede următoarele:

- toate agregatele trebuie notate în termeni de clasă de granulozitate, utilizând notarea d/D, cu diametrele sitelor precizate în tabelul 3. Această identificare admite prezența unor particule care vor fi reținute pe sita superioară și a unor particule care vor trece prin sita inferioară. Dacă diametrul sita cu dimensiunea cea mai mică (d) este mai mică de 1,00 mm, se consideră d=0;

- clasele de granulozitate trebuie să fie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor din seria de bază, sau seria de baza plus 1, sau seria de baza plus 2. Nu este admisă combinația dimensiunii sitelor din seria 1 și din seria 2;

- raportul dintre cea mai mare dimensiune (D) și cea mai mică dimensiune (d) a claselor granulare nu trebuie să fie mai mică de 1,4;

- se definește agregat fin materialul pentru care d=0 și D este cel mult egal cu 6,30 mm; agregatul grosier are d cel puțin egal cu 1,00 m și D mai mare de 2,00 mm; agregatul amestec este un amestec de agregat fin și agregat grosier, cu D > 6,30 mm; partea fină a agregatului este fracțiunea de granulozitate care trece prin sita de 6,30 mm;

- agregatele provenite din diferite tipuri și dimensiuni trebuie omogenizate înaintea utilizării, iar când agregate de densități diferite sunt omogenizate se va evita segregarea.

Tabelul 2. Frecvenţa determinărilor şi standarde şi standardele necesare.

| Nr. crt. | Acţiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică | Frecvenţa minimă | Metoda de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionare | La locul de punere în operă |  |
| 1 | Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| 2 | Determinarea granulozităţii; Echivalentul de nisip; Conţinutul de impurităţi; Părţile levigabile | O probă la fiecare lot aprovizionat, de 400 t, pentru fiecare sursă (dacă este cazul pe fiecare sort) | - | SR EN 933-1 |
|  |  |  |  | SR EN 933-8 STAS 4606 |
| 3 | Umiditatea | - | O probă de schimb (şi sort) înainte de începerea lucrărilor şi ori de câte ori se observă o schimbare cauzată de condiţii meteorologice | STAS 4606 |
| 4 | Rezistenţa la uzură cu maşina tip Los Angeles (LA) | O probă la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă (sort) la fiecare 5.000 t | - | SR EN 1097-2 |

Tabelul 3. Seriile standardizate de site pentru determinarea granulozității (SR EN 13262).

Cerințele generale de granulozitate pentru agregate (grosier, fin și de amestec), conform SREN 13262, sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Cerințele generale de granulozitate.

Pentru agregate grosiere la care D/d este cel puțin egal cu 2, se aplică cerințe complementare de calitate pentru procentul de treceri pe sita de dimensiune medie, astfel:

- toate granulozitățile să se încadreze în limitele generale prezentate în tabelul 5;

- producătorul trebuie să documenteze și, la cerere, să declare granulozitatea tip care trece pe sita mijlocie. Abaterile limită trebuie să respecte cerințele categoriilor selectate în tabelul 5, în concordanță cu o anumită aplicație sau utilizare finală;

- pentru cazul particular în care agregatul grosier are D/d<2, nu trebuie să se prevadă cerințe suplimentare față de cele prezentate în tabelul 4.

Tabelul 5. Categorii ale limitelor generale și toleranțelor agregatelor grosiere pentru site cu dimensiuni medii.

Pentru agregatele fine și agregatele de amestec, producătorul trebuie să documenteze și, la cerere, să declare granulozitatea tip pentru fiecare material produs. Abaterile limită trebuie să respecte cerințele categoriilor selectate din tabelul 6, conform cu o anumită aplicație sau cu utilizarea finală.

Tabelul 6. Categorii de toleranțe ale granulozității tip declarate de producător pentru agregate fine și agregate de amestec.

Când se evaluează producția în cadrul sistemului de control al producției în fabrica de agregate, la cel puțin 90 % din granulozitățile luate din loturi diferite pe o perioadă de maximum 6 luni, toleranțele granulozității tip declarată de producător trebuie să se încadreze în limitele standardizate.

5. Determinarea caracteristicile de compactare şi a gradul de compactare

Caracteristicile de compactare pentru balast (balast amestec optimal) se determină într-un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau într-un alt laborator pe bază de contract încheiat de antreprenor) înainte de începerea lucrărilor de execuţie. Caracteristicile de compactare vor fi cele determinate prin încercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13. Se determină:

- (dmax, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor, (n kg/m3;

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui (dmax), (n %.

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determină de laboratorul şantierului sau de către un alt laborator autorizat care are încheiat contract cu antreprenorul. Încercările care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda densimetrului cu membrană etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici:

- (def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, determinată pe întreaga grosime a acestuia, (n kg/m3;

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %.

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare:

[%]						(1)

La execuţia stratului de fundaţie din balast, gradului de compactare obţinut trebuie să respecte următoarele condiţii:

- pentru drumurile publice de clasa tehnică IV şi V, gradul de compactare trebuie să fie de min. 98 % în cel puţin 93 % din punctele de măsurare şi de min. 95 % în toate punctele de măsurare;

- pentru drumurile publice de clasa tehnică I…III, gradul de compactare trebuie să fie de min. 100 % în cel puţin 95 % din punctele de măsurare şi de min. 98 % în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast (balast amestec optimal) se va verifica prin măsurători de deflectometrie cu pârghia Benkelman.

6. Evacuarea apelor de la nivelul patului drumului

Evacuarea apelor din stratul inferior de fundaţie se realizează conform STAS 10796/1, STAS 10796/2 şi STAS 10796/3, în funcţie de posibilităţile de scurgere, astfel:

- în cazul în care există posibilităţi de evacuare a apelor prin dispozitivele de colectare a apelor de suprafaţă situate la marginea platformei din debleu sau pe taluzurile de rambleu, se prevede un strat drenant continuu până la dispozitivul de scurgere respectiv taluz, sau drenuri transversale de acostament cu lăţimea de 25…30 cm şi adâncimea 30…50 cm situate la distanţe de 10…20 m, în funcţie de panta longitudinală a drumului.

Drenurile transversale de acostament se realizează cu panta de 4…5 % şi vor fi normale pe axa drumului când declivitatea este mai mică de 2 %,  respectiv  înclinate  cu  cca 60 o în direcţia pantei când declivitatea este mai mare de 2 %.

Evacuarea apelor de la nivelul patului drumului pe taluz sau în dispozitivul de scurgere prin stratul drenant continuu sau prin drenurile de acostament se realizează la cel puţin 15 cm deasupra fundului dispozitivului (şanţ sau rigolă) sau, în cazul rambleurilor, deasupra terenului natural sau nivelului maxim la apelor stagnate în zonă;

- în cazul în care drumul este situat în debleu sau la nivelul terenului natural şi nu există posibilitatea evacuării apelor de la nivelul patului drumului prin şanţuri, se proiectează drenuri longitudinale sub acostamente sau sub rigole, cu panta de min. 0,3 %.

Pe sectoarele cu declivităţi mai mari de 4 % situate în debleu, se realizează  şi drenuri transversale de intercepţie amplasate sub patul drumului la distanţe între ele de 50…100 m, înclinate în sensul pantei cu un unghi de cca 60 o faţă de axa drumului.

#### 7. Măsuri preliminare

Realizarea stratului inferior de fundaţie din balast pe întreaga lăţime a părţii carosabile sau în casete (lărgiri sau supralărgiri ale părţii carosabile, realizarea benzilor de încadrare etc.)  se va începe numai după definitivarea lucrărilor la patul drumului, în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător şi după recepţionarea acestuia (semnarea procesului verbal de lucrări ascunse).

Înainte de aşternerea balastului din stratul inferior de fundaţie se vor realiza şi recepţiona toate eventualele lucrările de asanare a terenului de fundare (drenuri longitudinale, transversale, spice, forate etc.) prevăzute în proiect.

(nainte de (nceperea lucrărilor se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele necesare punerii (n operă a straturilor de fundaţie, pe baza realizării unui sector experimental.

(n cazul în care există mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele naturale şi de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, cu consemnarea (n registrul de laborator a fiecărui sector în parte.

8. Sector experimental pentru realizarea stratului de fundaţie

Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea executării stratului inferior de fundaţie din balast (respectiv superior, din balast a amestec optimal).

Experimentarea se va realiza pe acelaşi teren de fundare ca şi cel folosit în cadrul structurii rutiere (acelaşi balast, aceleaşi grosimi, aceleaşi utilaje de compactare etc.).

(n toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de proba (n lungime de mim. 30 m şi lăţime de cel puţin 3,40 m (dublul lăţimii utilajului de compactare).

Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor experimentale (dacă se consideră mai multe variante de realizare a compactării) se va face (n prezenţa dirigintelui de şantier, fiind urmată de controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, stabilite în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Se va urmări determina numărul minim de treceri ale fiecărui utilaj de compactare ce urmează să fie folosit pe şantier pentru obţinerea cel puţin a gradului de compactare precizat de prezentul caiet de sarcini. De asemenea, se va efectua determinarea cantităţii de apă de adaos pentru obţinerea lui wopt, cantitate care va fi reglată zilnic de către laboratorul de şantier, funcţie de condiţiile meteorologice şi de umiditatea naturală a agregatelor naturale folosite.

(n cazul (n care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, executantul va trebui să realizeze o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului (atelierului) de compactare folosit.

Aceste  încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume :

- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţie din balast poate fi compactată ca un singur strat cu utilajele disponibile;

- condiţiile de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj, verificarea eficienţei utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea de compactare (IC) se determină cu relaţia următoare:

IC			[m]						(2)

în care:

Q  este volumul  balastului pus (n operă (n unitatea de timp (ore, zi, schimb), (n m3;

S   - suprafaţa călcată la compactare (n intervalul de timp dat, (n m2 . În cazul în care se folosesc mai multe utilaje de acelaşi tip, suprafeţele călcate de fiecare utilaj se cumulează.

Partea din sectorul experimental cu cele mai bune rezultate va considera ca sector de referinţă pentru restul lucrărilor. Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna (n registrul de şantier pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.

9. Realizarea stratului de fundaţie din balast (balast amestec optimal)

Realizarea stratului rutier de fundaţie din balast presupune urmărirea următoarelor operaţii:

- aşternerea şi nivelarea la şablon a balastului. Aşternerea şi nivelarea se realizează cu respectarea lăţimii şi pantei prevăzute în proiect. În cazul unor grosimi mai mari de 15 cm înainte de compactare, trebuie demonstrat prin rezultatele obţinute pe sectorul experimental că utilajul (utilajele) de compactare pot realiza gradul de compactare proiectat;

- adăugarea prin stropire uniformă (se va evita supraumezirea locală)a cantităţii de apă necesare pentru atingerea umidităţii optime de compactare. Reglarea cantităţii de apă de adaos se va realiza zilnic prin încercări de laborator efectuate pe şantier;

- compactarea se realizează cu atelierul de compactare stabilit pe sectorul de încercare, respectându-se viteza tehnologia şi intensitatea de compactare determinate anterior. Numărul de treceri ale atelierului de compactare pentru fiecare operaţie este cel determinat pe sectorul experimental.	Acostamentele  se completează şi se compactează obligatoriu odată cu stratul de fundaţie, astfel încât acesta să fie în permanenţă încadrat de acostamente, cu respectarea măsurilor de evacuare a apelor.

Denivelările care se produc în timpul compactării stratului de fundaţie sau rămân după compactare se corectează cu materiale de aport şi se recilindrează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou.

Este interzisă utilizarea balastului îngheţat şi aşternerea balastului pe suprafeţe acoperite cu zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.

10. Controlul calităţii lucrărilor

Pentru verificarea calităţii lucrărilor în timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast (balast amestec optimal) se vor realiza încercările şi determinările precizate în tabelul 7, cu frecvenţa menţionată în acelaşi tabel.

# Tabelul 7. Verificări necesare pentru determinarea calităţii stratului din balast (balast amestec optimal).

| Nr. crt. | Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifică | Frecvenţe minime la locul de punere în operă | Metode de verificare conf. STAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Încercarea Proctor modificat | - | 1913/13 |
| 2 | Determinarea umidităţii de compactare | zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de bandă de circulaţie | 4606 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat | min. 3 probe la o suprafaţă de 2.000 m2 de strat | - |
| 4 | Verificarea realizării intensităţii de compactare (Q/S) | zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare | zilnic în min. 3 puncte pentru suprafeţe < 2.000 m2 şi min. 5 puncte pentru suprafeţe > 2.000 m2 de strat | 11913/15 12288 |
| 6 | Determinarea capacităţii portante la nivelul superior al stratului de fundaţie | în câte două puncte situate în profiluri transversale la distanţa de 10 m unul de altul pentru fiecare bandă cu lăţimea de 7,5 m | Normativul C.D. 31 |

Laboratorul antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat:

- granulozitatea balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate în stare uscată maximă);

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de realizare a stratului de fundaţie să se verifice capacitatea portantă obţinută la acest nivel cu deflectometrul cu pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31. Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului inferior de fundaţie se consideră realizată dacă valorile deflexiunii caracteristice, nu depăşesc valoarea deflexiunii admisibile prevăzută în tabelul 8. Frecvenţa măsurătorilor este cea prezentată în tabelul 3.

Tabelul 8. Valoarea deflexiunii admisibile.

| Grosimea stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal h, cm | Valorile deflexiunii admisibile, dadm, în 0,01 mm |
| --- | --- |
|  | Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: |
|  | Strat de formă conform STAS 12253 | Pământuri de tipul (conform SR EN ISO 14688-2) |
|  |  | Nisip prăfos Nisip argilos (P3) | Praf nisipos Praf argilos Praf (P4) | Argilă Argilă nisipoasă Argilă prăfoasă (P5) |
| 10 | 185 | 323 | 371 | 411 |
| 15 | 163 | 284 | 327 | 366 |
| 20 | 144 | 252 | 290 | 325 |
| 25 | 129 | 226 | 261 | 292 |
| 30 | 118 | 206 | 238 | 266 |
| 35 | 109 | 190 | 219 | 245 |
| 40 | 101 | 176 | 204 | 227 |
| 45 | 95 | 165 | 190 | 213 |
| 50 | 89 | 156 | 179 | 201 |

Conform Indicativului CD 148-2003, se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deflexiunea are valori mai mari decât cea admisibilă în cel mult 10 % din punctele de măsurare. Uniformitatea execuției stratului de fundație se consideră corespunzătoare dacă valoarea coeficientului de variație a deflexiunii este de max. 35 %.

Controlul gradului de compactare se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Se va realiza cel puţin o verificare a gradului de compactare la o lungime de 250 m de bandă de parte carosabilă (STAS 6400) sau frecvenţa verificărilor va fi cea prevăzută în tabelul 7. Stratul se consideră corespunzător din punct de vedere al compactării dacă:

- pentru drumurile publice din clasele tehnice I, II şi III gradul de compactare este:

(  100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;

(    98 %, în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III;

- pentru drumurile publice din clasele tehnice IV şi V gradul de compactare este:

(    98 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;

(    95 %, în toate punctele de măsurare.

Celelalte verificări privind calitatea compactării stratului de fundaţie din balast se vor efectua în conformitate cu datele arătate în tabelul 7.

Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau de către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificări referitoare la calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate în tabelul 2 din prezentul caiet de sarcini.

11. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare

Verificarea elementelor geometrice se va efectua pe baza următoarelor reguli şi metode de verificare:

- grosimea stratului de fundaţie atât pe partea carosabilă, cât şi în casete este cea din proiect. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 200 m2 de strat executat. Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei. Abaterea limită la grosime poate fi de max. ( 20 mm;

- lăţimea stratului de fundaţie este cea mai prevăzută (n proiect. Verificarea lăţimii stratului de fundaţie se realizează în profilurile transversale ale proiectului. Abaterile limită la lăţime pot fi ( 5 cm;

- panta transversală a stratului de fundaţie este cea a (mbrăcămintei prevăzută (n proiect. Denivelările admise sunt cu ( 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea proiectată şi se măsoară la fiecare 25 m distanţă;

- declivităţile (n profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele stratului de fundaţie, faţă de cotele din proiect, pot fi de ( 10 mm.

Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează cu lata de 3,00 m, acceptându-se următoarele toleranţe:

- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează (n axa benzilor de circulaţie şi nu pot fi mai mari de ( 10 mm;

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilurilor transversale ale proiectului şi nu pot fi mai mari de ( 5 mm.

În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeţei stratului de fundaţie.

##### 12. Recepţia lucrărilor

Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 273, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiect şi caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control.

În urma acestei recepţii se încheie Procesul-verbal în registrul de lucrări ascunse.

Recepţia la terminarea lucrărilor, se realizează pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273.

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile Regulamentului aprobat cu HGR 273.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

CD 31-2002	Normativ pentru  determinarea prin deflectografie și        deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu   structuri rutiere suple si semirigide.

CD 148-2003 	Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor din balast.

AND 589-2004	Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum. Execuția straturilor din balast sau balast amestec optimal.

SR EN ISO 14688/1-2004/AC-2006            	Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor partea  1. Identificare şi descriere.

SR EN ISO 14688/2-2005/C91-2007          	Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2. Principii pentru o clasificare.

SR EN 13242+A1-2008	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri.

SR EN 13043-2003/AC-2004	Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

SR EN 12620+A1-2008	Agregate pentru beton.

SR EN 933/1-2008 (engleza)	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere.

SR EN 933/8:2012 (engleza)	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 1097/1-2011 (engleza)	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval).

SR EN 1097/2-2010 (engleza)	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare.

STAS 1913/1-1982	Teren de fundare. Determinarea umidităţii.

STAS 1913/5-1985	Teren de fundare. Determinarea granulozităţii.

STAS 1913/13-1982	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor.

STAS 1913/15-1975	Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren.

STAS 6400-1984	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 12288-1985	Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con şi nisip.

STAS 10796/1-1977                               	Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare.

STAS 10796/2-1979                                	Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casiuri. Prescripții de proiectare și execuție.

STAS 10796/3-1988                               	Lucrări de drumuri. Construcții pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripții de proiectare și amplasare.

STAS 2914/4-1989	Lucrări de drumuri şi căi ferate. Determinarea modulului de deformaţie liniară.

STAS 4606-1980	Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali. Metode de încercare.

HG 273-1994	Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Intocmit,

ing. dipl. Aurel COLDEA